Zakres rzeczowy

Dla zadania „ Badanie właściwości absorpcyjnych próbek materiałowych pod kątem zdolności absorpcji tlenków azotu w warunkach laboratoryjnych i terenowych wraz z analizą, dla próbek cementu pokrytego warstwą fotokatalityczną pochodzących materiału przeznaczonego do remontu chodnika położonego przy ul. Fieldorfa-Nila w Krakowie”.

W ramach zadania należy wykonać:

- Badania laboratoryjne (pomiar efektywności rozkładu tlenku azotu w obecności promieniowania UV w warunkach kontrolowanego stężenia tlenku azotu i dwutlenku azotu w komorze pomiarowej) dostarczonych przez Zamawiającego próbek chodnika (2 szt. o wymiarach maksymalnie 150x120x80 mm długość/szerokość/wysokość), analizę wyników pomiaru.

- Ciągły pomiar stężeń tlenków azotu NO, NO2, NOx mobilną aparaturą pomiarową w rejonie ul. Fieldorfa-Nila w Krakowie.

Pomiary należy przeprowadzić dwukrotnie: pierwszy przed wykonaniem remontu chodnika (48 godzin) i drugi po wykonaniu remontu chodnika (48 godzin).

Analizę wyników pomiarów z uwzględnieniem jakości powietrza w danym okresie w Krakowie.

Dokładne terminy wykonania pomiarów zostaną uzgodnione z Zamawiającym.