Załącznik nr 2

Zakres rzeczowy

Dla zadania „ Wykonanie ekspertyzy o stanie technicznym zdeformowanej jezdni, określenie przyczyn uszkodzeń oraz przedstawienie sposobów naprawy jezdni ul. Kuklińskiego i ul. Lema w Krakowie”.

W ramach zadania należy wykonać:

- Analiza dokumentacji geologiczno-inżynierskiej oraz dokumentacji projektowej przedmiotowej inwestycji, ocena poprawności przyjętych założeń i rozwiązań projektowych.

- Wizja lokalna w terenie, inwentaryzacja uszkodzeń.

- Wykonanie 8 odwiertów kontrolnych (ul. Kuklińskiego: 4 odwierty do 4,0 mb, ul. Lema: 4 odwierty do 3,0 mb) w warstwach konstrukcji nawierzchni i podłoża wraz z pobraniem próbek materiałów do badań laboratoryjnych,

- pobranie rdzenia nawierzchni asfaltowej o średnicy 200 mm,

- pobranie prób z podbudowy, nasypu i podłoża ręcznie przez rozkuwanie młotem pneumatycznym do głębokości 0,80 m p.p.t.,

- przegłębienie otworów do głębokości 3,0 lub 4,0 m p.p.t. wykorzystując wiertnicę i aparat rdzeniowy. Pobór ciągły próby w postaci rdzenia o średnicy 100 mm,

- zabezpieczenie prac wykorzystując typowy schemat,

- odtworzenie nawierzchni dowiezionym kruszywem oraz z masy „na zimno”.

- Wykonanie badań laboratoryjnych warstw nawierzchni asfaltowej (skład i zagęszczenie), podbudowy, podłoża ulepszonego oraz podłoża rodzimego (ocena makroskopowa, uziarnienie, wskaźnik piaskowy, CBR z pomiarem pęcznienia).

- Określenie podstawowych parametrów fizyko-mechanicznych podłoża na bazie odwiertów i badań laboratoryjnych.

- Sondowanie podłoża do 4-5 m p.p.t. sondą DPL, w co najmniej dwóch punktach wzdłuż analizowanych ulic.

- Opracowanie wyników badań laboratoryjnych wraz z ich oceną w świetle wymagań odbiorczych.

- Analiza wyników pomiarów diagnostycznych dostarczonych przez ZDMK obejmujących: równość podłużną i poprzeczną oraz ugięcia FWD, obliczenie trwałości nawierzchni metodą mechaniczno-empiryczną, prognoza trwałości nawierzchni na podstawie wartości ugięcia standardowego wg tabeli DSN GDDKiA.

- Określenie przyczyn powstania deformacji nawierzchni.

- Opracowanie koncepcji wykonania robót naprawczych.

- Sporządzenie raportu końcowego.