Załącznik nr 1

do umowy

Zakres rzeczowy

Dla zadania „ Wykonanie podstawowych badań laboratoryjnych mieszanek mineralno- asfaltowych oraz badań cech użytkowych nawierzchni dla robót drogowych prowadzonych w ramach zadań ZDMK”.

W ramach zadania należy wykonać badania:

- ekstrakcja mieszanki mineralno-asfaltowej wraz z analizą sitową, określenie zawartości asfaltu – 100 szt.

- grubość, gęstość (piknometr), gęstość objętościowa z odwiertów wraz z określeniem wskaźnika zagęszczenia i zawartości wolnej przestrzeni w próbce – 70 szt.

- oznaczenie odporności na deformacje trwałe – 40 szt.

Uzyskane wyniki badań należy zaopiniować i porównać do obowiązujących wymagań.